| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | Y81 |

团体标准

T/CNFAXXXX—2021

床垫质量安全等级评定

Grade evaluation for the safety quality of mattress

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国家具协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国家具协会提出并归口。

本文件起草单位：上海市质量监督检验技术研究院。

本文件主要起草人：

床垫质量安全等级评定

范围

本文件规定了床垫质量安全等级评定的术语和定义、要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、乳胶床垫和泡沫床垫。

本文件不适用于充气床垫、充水床垫。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920—2008  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 6344—2008  软质泡沫聚合材料  拉伸强度和断裂伸长率的测定

GB/T 6670—2008  软质泡沫聚合材料  落球法回弹性能的测定

GB/T 6669—2008  软质泡沫聚合材料  压缩永久变形的测定

GB/T 9345.1—2008  塑料  灰分的测定  第1部分  通用方法

GB/T 9640—2008  软质和硬质泡沫聚合材料  加速老化试验方法

GB/T 10807—2006  软质泡沫聚合材料  硬度的测定（压陷法）

GB 15979—2002  一次性使用卫生用品卫生标准

GB 17927（所有部分）软体家具  弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18446—2009  色漆和清漆用漆基  异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

GB/T 24451—2009  慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 26706—2011  软体家具 棕纤维弹性床垫

QB/T 1952.2—2011  软体家具  弹簧软床垫

QB/T 4839—2015  软体家具  发泡型床垫

HJ/T 400—2007  车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法

ISO 16000—3  室内空气  第3部分：室内空气和试验室内空气中甲醛和其他羰基化合物的测定 主动采样法（Indoor air—Part3:Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air - Active sampling method）

ISO 16000—6  室内空气  第6部分：Tenax TA吸附剂主动采样、热解吸和MS或MS-FID气相色谱法测定室内和试验室内空气中的挥发性有机化合物（Indoor air—Part 6:Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent,thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID）

ISO 16017—1  室内、环境和工作场所空气  用吸附管/热解吸/毛细管气相色谱法对挥发性有机化合物的取样和分析  第1部分：泵采样法（Indoor, ambient and workplace air—Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography—Part1:Pumped sampling）

术语和定义

GB/T 26706—2011、QB/T 1952.2—2011和QB/T 4839—2015界定的术语和定义适用于本文件。

分类

按内芯材料分类

按内芯材料可分为：

弹簧软床垫；

棕纤维弹性床垫；

乳胶床垫；

泡沫床垫；

其他床垫。

按产品主要设计尺寸分类

- 按产品主要设计尺寸的分类见表1。

单位为毫米

| 产品分类 | 主要设计尺寸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长度L | 宽度W |
| 单人 | 1900,1950,2000,2100 | 800,900,1 000,1 100,1 200 |
| 双人 |  | 1 350,1 400,1 500,1 800，2 000 |
| 当有特殊要求或合同要求时，产品的主要设计尺寸由供需双方在合同中明示。 |  |  |

按产品质量等级分类

按产品质量等级可分为：

——优等品；

——一等品；

——合格品；

——不合格品。

要求

床垫产品应符合表2的要求。

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 要求 |  | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
|  | 外观要求 | 尺寸偏差 |  | 长度偏差 | （-10，+10）mm |  |  |  | √ |
|  |  |  |  | 宽度偏差 | （-10，+10）mm |  |  |  | √ |
|  |  |  |  | 高度偏差 | （-15，+15）mm |  |  |  | √ |
|  |  | 床垫铺面对角线偏差 |  | 单人 | ≤20 mm |  |  |  | √ |
|  |  |  |  | 双人 | ≤25 mm |  |  |  | √ |
|  |  | 面料 |  |  | 无破损 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 应清洁、无污染 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 应无明显色差 |  | √ |  |  |
|  |  | 缝纫 |  |  | 面料绗缝松紧一致 |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 单出浮线长度≤15 mm，浮线累计长度≤50 mm |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 应无断线 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 跳单针≤10处 |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 跳双针≤5处 |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 不允许跳3针以上 |  |  |  | √ |
|  |  | 缝边 |  |  | 应顺直 |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 四周圆弧均匀对称 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 露毛边累计长度≤20 mm |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 应无断线 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 跳针≤5处 |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 浮线累计长度≤30 mm |  |  |  | √ |
|  | 面料理化性能 | pH值 |  |  | 4.0～7.5 |  | √ |  |  |
|  |  | 耐磨损性 |  |  | ≥5000次（摩擦负载总质量为795 g） |  |  |  | √ |
|  |  | 耐干摩擦色牢度 |  |  | ≥3级 |  | √ |  |  |
|  |  | 起毛起球 |  |  | A级 | ≥4级 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≥3级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≥2级 |  |  |  |
|  | 芯料理化性能 | 软质聚氨酯泡沫塑料 | 回弹率 |  | A级 | ≥45% |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≥40% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≥35% |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  | A级 | ≥100 kPa |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≥90 kPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≥80 kPa |  |  |  |
|  |  |  | 75%压缩永久变形 |  | A级 | ≤4% |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≤6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≤10% |  |  |  |
|  |  |  | 干热老化后拉伸强度变化率 |  | 不超过±30% |  | √ |  |  |
|  |  |  | 灰分 |  | A级 | ≤0.5% |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≤1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≤2% |  |  |  |
|  |  | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 | 复原时间 |  | 1～12s |  | √ |  |  |
|  |  |  | 回弹率 |  | A级 | ≤8% |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≤10% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≤12% |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  | A级 | ≥70 kPa |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≥60 kPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≥50 kPa |  |  |  |
|  |  |  | 干热老化后拉伸强度变化率 |  | 不超过±30% |  | √ |  |  |
|  |  |  | 灰分 |  | A级 | ≤0.5% |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≤1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≤2% |  |  |  |
|  |  | 乳胶 | 压陷硬度指数 |  | ≥12 N |  | √ |  |  |
|  |  |  | 干热老化后压陷硬度指数变化率 |  | 不超过±30% |  | √ |  |  |
|  |  |  | 干热老化后质量损失 |  | ≤1.5% |  | √ |  |  |
|  |  |  | 灰分 |  | A级 | ≤4% |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≤6%； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≤10% |  |  |  |
|  |  | 棕纤维 | 密度 |  | 80 kg/m3≤ρ≤130 kg/m3 |  |  |  | √ |
|  |  |  | 含水率 |  | ≤15% |  | √ |  |  |
|  |  |  | 压缩永久变形率 |  | ≤12% |  | √ |  |  |
|  |  |  | 单纤维断裂强力 |  | ≥3 N |  | √ |  |  |
|  |  | 弹簧 |  |  | 不应有锈迹 |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 不应有锈蚀 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 弹簧钢丝不应刺出垫面 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 应无弹簧摩擦声 |  |  |  | √ |
|  | 卫生、安全 | 挥发性有机化合物 | 甲醛 |  | A级 | ≤0.02 mg/m3 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≤0.05 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≤0.08 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 乙醛 |  | ≤0.07 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 丙烯醛 |  | ≤0.05 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 苯 |  | ≤0.05 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | ≤0.10 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | ≤0.10 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 （间，邻，对二甲苯之和） |  | ≤0.10 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | ≤0.10 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 |  | ≤0.10 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 |  | ≤0.15 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  | ≤0.02 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | N,N-二甲基甲酰胺 |  | ≤0.04 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 苯酚 |  | ≤0.10 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 萘 |  | ≤0.005 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | ≤0.50 mg/m3 |  | √ |  |  |
|  |  | 发泡型床垫中二异氰酸酯单体 |  |  | ≤0.5% |  | √ |  |  |
|  |  | 床垫异味 |  |  | 无异味 |  | √ |  |  |
|  |  | 绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球球菌等致病菌a |  |  | 不应检出 |  | √ |  |  |
|  |  | 抑螨性能b |  |  | 标称具有抑螨性能的床垫，其抑螨率应≥10% |  | √ |  |  |
|  |  | 阻燃性能 | 家用 |  | 应通过GB 17927.1的抗香烟引燃试验 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 公共场所 |  | 应通过GB 17927.2的模拟火柴火焰试验 |  | √ |  |  |
|  | 耐久性 | 睡眠区域中心 |  |  | A级 | ≥10万次 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≥6万次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≥3万次 |  |  |  |
|  |  | 边部 |  |  | A级 | ≥1万次 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | ≥8000次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 | ≥5000次 |  |  |  |
|  | 标志 | 产品标志 |  |  | 产品应有产品标识，见8.1 |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品应有使用说明，见8.2 |  | √ |  |  |
| a该要求仅适用于仲裁检验。 b该要求仅适用于标称具有抑螨性能的床垫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异味指霉味、汽油味、煤油味、柴油味、鱼腥味、芳香烃气味、未洗净动物纤维膻味、臊味等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验方法

一般试验条件

试验前，试样应在温度（23±2）℃、相对湿度（50±5）%的标准环境下至少陈放24 h，陈放平衡期间，床垫应保持平整、空载状态。试验应在室内进行。

试验中,可使用适合的方法防止床墊的移动,如使用挡块、胶带和别针等。如床垫的硬度可以调节，试验中的床垫硬度的设置应记录在试验报告中。

如果产品使用说明中明确床垫软硬程度不一致,应使用同型号的两件床垫,分别在床垫的软硬面进行试验。

尺寸偏差

按QB/T 1952.2的规定进行试验。

床垫铺面对角线偏差

按QB/T 1952.2的规定进行试验。

外观或感官检验

表1中序号5～19、42～45、68、69共21项为外观检验项目。应在自然光或光照度（300～600）lx的近似自然光下检验，采用每米误差不大于±0.6 mm的钢直尺测量长度。有争议时，由3人共同检验，以多数相同的结论为评定值。

面料理化性能

取样方法

面料理化性能的取样应在离床垫边缘（100～300） mm的区域内进行，取样应避免耐久性试验直接滚压区域，双面可用床垫应分别在正反两面取样。

pH值

按GB/T 7573—2009中的规定进行试验。

耐磨损性

按GB/T 21196.2—2007中的规定进行试验，摩擦负载总质量为795 g。

耐干摩擦色牢度

按GB/T 3920—2008中的规定进行试验。

起毛起球

按GB/T 4802.2-2008中的规定进行试验。

芯料

回弹率

按GB/T 6670—2008中方法A的规定进行试验。

拉伸强度

#### 按GB/T 6344—2008中的规定进行试验，试验速度（500±50）mm/min，试样厚度10 mm，有效标距50 mm，试验5个。

压缩永久变形率

棕纤维弹性床垫按GB/T 26706—2011中6.4.4的规定进行试验。

软质聚氨酯泡沫塑料床垫按GB/T 6669—2008中方法A的规定进行，试验温度（70±2）℃，试验时间22 h，压缩试样厚度的75%（压缩至试样厚度的25%）。

干热老化后的拉伸强度变化率

按GB/T 9640—2008中的规定进行干热老化试验，试验温度（105±2）℃，老化时间16 h，时间偏差在±5%之内。老化结束后，再按6.6.2测量拉伸强度，并按公式（1）计算老化后拉伸强度的变化率。

ω=TS1-TS0TS0	()

式中：

ω——干热老化后的拉伸强度变化率；

TS1——干热老化后的拉伸强度，单位为千帕（kPa）；

TS0——干热老化前的拉伸强度，单位为千帕（kPa）。

灰分

按GB/T 9345.1—2008中的规定进行试验，选用直接煅烧法（方法A），温度设定为750 ℃。

复原时间

按GB/T 24451—2009附录A的规定进行试验。试样数量3个，取平均值。

压陷硬度及老化变化率

按GB/T 10807—2006中7.2方法A的规定进行试验。

按GB/T 9640—2008的规定进行干热老化试验，试验温度（105±2）℃，老化时间16 h，时间偏差在±5%之内。

干热老化后质量损失

取试样规格为（100×100） mm，在温度（23±2）℃、相对湿度（50±5）%的标准环境下至质量恒定后称重后，放置温度为（105±2）℃烘箱中老化48 h后称重，按公式（2）计算干热老化后质量损失。

∆m=m0-m1	()

式中：

∆m——干热老化后质量损失，单位为克（g）；

m0——干热老化前的质量，单位为克（g）；

m1——干热老化后的质量，单位为克（g）。

密度

按GB/T 26706—2011中6.4.2的规定进行试验。

含水率

按GB/T 26706—2011中6.4.3的规定进行试验。

单纤维断裂强力

按QB/T 4457—2013中的规定进行试验。

卫生、安全

挥发性有机化合物

按附录A进行试验。

二异氰酸酯单体

按GB/T 18446—2009的规定进行试验。

异味

按GB 18401的规定进行试验。

致病菌

在100级净化条件下用无菌方法打开床垫包装，从床垫上取样（10±1）g，剪碎后加入到200 mL灭菌生理盐水中，充分混匀，得到一个生理盐水样液。如果试样因大量吸水而导致不能吸出足够样液时，稀释液量可按每次50 mL递增，直至能吸出足够测试用样液。

绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌按GB 15979—2002附录B的规定进行试验。

按QB/T 1952.2—2011附录B的规定进行试验。

抑螨性能

按QB/T 1952.2—2011附录B的规定进行试验。

阻燃性

家庭用床垫按GB 17927.1中的规定进行试验；公共场所用床垫按GB 17927.2的规定进行试验。

耐久性

按QB/T 1952.2中的规定进行试验。

检验规则

检验分类

产品检验分为型式检验和出厂检验。

检验项目分类

检验项目分为基本项目、分级项目和一般项目。按表2规定，对样品进行基本项目、分级项目、一般项目的检验。基本项目、一般项目判定检验结果是否合格，分级项目的检验结果分别评出单项的级别。

型式检验

型式检验项目

第5章规定的全部项目（仲裁和合同约定的项目除外）。

型式检验的时机

有下列情况之一，应进行型式检验：

- 产品试制定型鉴定；

- 产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验，周期检验一般为一年；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 客户提出检验要求时。

抽样与组批规则

#### 抽样时应在近期内生产的产品中随机抽取2件，1件送检，1件封存备用。

样品检验程序

检验程序应遵循不影响余下检验项目正确性的原则。

检验结果评定

产品检验结果，分为优等品、一等品、合格品和不合格品，根据表3检验结果进行判定。

| 项目分类 | 等级评定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 不合格品 |
| 基本项目 | 合格 | 合格 | 合格 | 达不到合格品要求的为不合格品 |
| 一般项目 | 不合格项不应超过1项 | 不合格项不应超过2项 | 不合格项不应超过4项 |  |
| 分级项目 | 耐久性和甲醛应为A级，B级应不超过2项，不应有C级或不合格项 | 耐久性和甲醛必须是B级以上（含B级），C级应不超过2项，不应有不合格项 | 耐久性和甲醛必须是C级以上（含C级），其他不合格项不应超过1项 |  |

出厂检验

出厂检验是产品出厂或产品交付时进行的检验，表2中序号1～19、44、45、68、69共22项是出厂检验项目。

抽样和组批规则

出厂检验应进行全数检验。因批量大，进行全数检验有困难的可实行抽样检验。抽样检验方法依据GB/T 2828.1—2003中规定，采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水Ⅱ，质量接受限（AQL）为6.5，其样本量及判定数值按表4进行。

| 本批次产品总数 N | 样本量 n | 接受数 Ac | 拒收数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 11 | 11 |
| 1201～3200 | 125 | 14 | 15 |

出厂检验结果的判定

单件产品的基本项目均合格，且一般项目不合格项不大于4项，则该件产品为合格品，否则为不合格品。

批产品的评定，按表4规定抽取样品量中，不合格品数小于或等于接收数（Ac），则评定该批产品为合格批；不合格品数大于或等于拒收数（Re），则评定该批产品为不合格批。

标志、使用说明、包装

标志

产品标志至少应包括以下内容：

- 产品名称、型号规格；

- 产品的使用场所；

- 执行标准编号；

- 检验合格证明、生产日期；

- 中文生产者名称和地址。

使用说明

产品使用说明应至少包括：

- 产品名称、型号规格、执行标准编号；

- 产品主要尺寸、使用场合；

- 产品主要原、辅材料名称；

- 有害物质限量指标；

- 产品使用方法、注意事项；

- 产品保养方法。

包装

产品应加以包装,防止污染和损坏。

（规范性）
床垫中挥发性有机化合物的测定

原理

将样品按照规定的承载率置于一定温度、相对湿度和空气交换率的气候舱中，样品释放的挥发性有机化合物在舱内混合均匀，在规定的时间内采集舱内空气，并测试挥发性有机化合物释放浓度。

仪器设备

气候舱：应符合GB/T 31107的规定。

恒流气体采样器：流量在（0～1000）mL/min内稳定可调，精度为±5%以内。

气相色谱仪：配有氢火焰检测器（GC/FID）或质量选择检测器（GC/MSD）。

热解吸装置：应符合GB/T 31106-2014 中5.3.10和5.3.11要求。

高效液相色谱仪（HPLC）：配有二极管阵列或紫外检测器。

测试前样品的储存

样品应以原包装的密封状态储存于室内环境中，避免接触化学污染物，储存温度（15～25）℃、相对湿度不高于65 %。

未包装的样品应有措施避免交叉污染。

试验程序

承载率要求和气候舱的选择

承载率应满足（0.30～0.70）m2/m3，以最接近0.40 m2/m3的原则选择合适的气候舱。可通过增加相同样品数量的方式满足承载率要求。

材料分布均匀的产品，可整件测试，也可将样品制备成承载率满足0.40 m2/m3要求的试件，采用1 m3的气候舱测试。

样品准备

样品处理

去掉样品的包装、保护膜、吊牌等包装材料（如果产品需要组装，则应按产品规定的安装要求安装产品），用干棉布清理表面浮尘。样品特别大且材料分布均匀的产品可按A.4.2.3制备成试件测试，结果有争议时，以整件样品测试结果为准。材料分布不均匀的产品，应测试整件样品。

测量样品暴露面积

关闭样品活动结构，展开摆放为日常使用状态，按附录B测量并计算样品的暴露面积。

试件制备

如需制备小样试件，应按比例取样，包含样品的主要释放源。取样部位应距样品边缘至少100 mm，从面料至弹性填充材料整体取样，所有切口和原产品未暴露部分应采用不含被测挥发性有机化合物的铝胶带密封，也可将试样置于不锈钢板上，侧边用铝胶带密封，侧边密封时应包覆至表面（10±5）mm。正反面材料不同且主材料比例1:1的产品，可从正面和背面分别取样，背对背密封。

预处理

样品准备好后应尽快置于规定的预处理环境中。多个样品同时预处理时，应确保样品间距大于200 mm，保持空气流通，避免样品交叉污染。

预处理过程应满足以下条件：

——预处理环境条件：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%，空气交换率0.5 h-1；

——预处理循环空气中单种挥发性有机化合物浓度 ≤0.005 mg/m3；

——预处理时间：（120±2）h。

气候舱的准备

用碱性清洁剂清洗气候舱内壁，再用蒸馏水清洗后并通风干燥。

开启气候舱，调节舱内温度为（23±1.0）℃、相对湿度为（50±5）%，空气交换率为（0.5±0.03）h-1，舱内空气流速（0.1～0.3）m/s，空载运行24 h，采集舱内空气，测试挥发性有机化合物背景浓度。单种挥发性有机化合物浓度≤0.005 mg/m3。

样品测试

样品预处理完毕后立即转入测试用气候舱。床垫样品应放置在支架上，其他产品按正常使用状态放置在舱中间位置。支架材料不应吸附或释放高关注度挥发性有机化合物，支架不应影响舱内空气流通，所占空气容积低于舱容积的1%。

关闭舱门记录时间，在第（20±0.5）h时开始采集舱内空气，平行采样2个，测试气候舱内空气中VOCs浓度，计算平均值。采集舱内空气前应在不带吸附管的状态抽取舱内空气至少5 min，去除采样管道的干扰。采样流速不应超过环境舱入口空气流速的80%。

试验过程中气候舱内的环境指标应保持恒定：

——温度：（23±1.0）℃；

——相对湿度：（50±5）%；

——空气交换率：(0.5±0.03) h-1；

——空气流速：（0.1～0.3）m/s。

高关注度挥发性有机化合物的收集和测定

甲醛、乙醛和丙烯醛的收集和测定按ISO 16000-3或HJ/T 400-2007附录C的规定进行，其它挥发性有机化合物和TVOC的收集和测定按ISO 16017-1和ISO 16000-6的规定进行。

结果计算

试验条件下的挥发性有机化合物测试浓度

#### 试验条件下的挥发性有机化合物测试浓度按公式（A.1）计算：

Cv=Cvc-C0v	(A.1)

式中：

---平行样的算术平均值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

---舱内挥发性有机化合物测试浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

---挥发性有机化合物背景浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）。

样品的挥发性有机化合物释放浓度

#### 样品的挥发性有机化合物释放浓度按公式（A.2）计算：

C=L0L×Cv	(A.2)

式中：

——样品的挥发性有机化合物释放浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

——样品的承载率，单位为平方米每立方米（m2/m3）；

——固定承载率，数值为1，单位为平方米每立方米（m2/m3）。

结果表示

#### 软体家具中挥发性有机化合物释放浓度以mg/m3表示，结果与表1中要求的位数一致。

平行样和重复性

平行样

每次平行采样2个，测量结果相对偏差的绝对值不大于15 %。

重复性

##### 同一样品重复性测定偏差应在20 %以内。

（规范性）
床垫暴露面积测量法

测量原则

本文件所规定的床垫暴露面积为样品与环境空气接触部分的总表面积。金属和塑料部分不计。可采用直接测量、覆膜测量或激光扫描方式测量，结果精确到0.01 m2。

测量方式

直接测量

用分度值为1 mm的钢直尺或卷尺直接测量暴露部分尺寸，运用数学公式或绘图软件计算软体家具暴露面积。

覆膜测量

将塑料薄膜贴附在样品表面，用记号笔描绘暴露部位轮廓。将塑料膜展平，用分度值为1mm的钢直尺或卷尺测量尺寸，运用数学公式或绘图软件计算软体家具暴露面积。

三维激光扫描测量

用三维激光扫描仪采集样品所有部位的点云数据，在样品四周和顶部进行扫描，后期点云配准拼接，剔除掉多余的非目标点云，通过扫描仪软件计算软体家具暴露面积。

测量方法

普通方形床垫

测量床垫长、宽、高，计算表面、背面、围边面积，加和为暴露面积，包边和圆角的影响忽略不计。

圆形等其它形床垫

测量床面各部分尺寸，将平面分割为扇形、方形等形状，分别计算表面、背面、围边面积，加和为暴露面积，包边的影响忽略不计。